EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST (Nadpis)

Vzorky (podnadpis)

Experimenty byly realizovány se slitinami Ti-35Nb-2Zr (TNZ); Ti-35Nb-2Zr-0,4O (TNZO), Ti-36Nb-6Ta (TNT); Ti-6Al-4V (TiAlV).

Pro měření byly použity válcové vzorky délky 2 cm a průměru 7 mm s vnitřním závitem pro uchycení na držák.  Pro expoziční zkoušky byly použity vzorky tvaru válce průměru 8 mm a výšky 3 mm. Před expozicí byly vzorky obroušeny (brusný papír P1200, respektive P2500 pro expoziční testy), opláchnuty, odmaštěny a sterilizovány sytou vodní parou při 120˚C/20 min.(text)

Expoziční prostředí (podnadpis)

Základním elektrolytem byl fyziologický roztok NaCl o koncentraci 9g/l. Všechna měření probíhala za konstantní teploty 37˚C. Pro úpravu pH byl použit ftalátový pufr. Jelikož se implantáty využívají i v dentální medicíně, kde mohou přijít ke kontaktu s fluoridy obsažených v zubních pastách či gelech, bylo v některých případech prostředí fyziologického roztoku obohaceno o fluoridové ionty. Tyto ionty byly přidávány ve formě NaF.

Určování náchylnosti k rovnoměrnému koroznímu napadení

Měření byla realizována ve standardním tříelektrodovém uspořádání s grafitovou protielektrodou. Jako referenční byla použita chloridostříbrná elektroda s roztokem 3mol/l KCl (ACLE). Všechny potenciály uváděné v části výsledků a diskuze jsou vztaženy na tuto elektrodu. (text)

Po dvanácti hodinové stabilizaci samovolného korozního potenciálu byl změřen polarizační odpor (± 20 mV/Ekor, 1 mV/s) a následně potenciodynamická křivka (-0,05 V/Ekor až 1 V/ACLE, 1 mV/s). Ve výsledcích pro zkrácení zápisu byly použity zkratky typu FR/4,2/100 což značí fyziologický roztok o pH 4,2 se 100 ppm F-.(text)

Určování náchylnosti k nerovnoměrné korozní napadení (podnadpis)

V tomto případě probíhaly 2 druhy měření. S válcovými vzorky o rozměrech uvedených již v kapitole příprava vzorků probíhalo následující měření. Jako první se hodinu stabilizoval samovolný korozní potenciál a následně se měřily potenciodynamické křivky, přičemž vzorek byl polarizován na 0,850 V/ACLE a zpět na hodnotu samovolného korozního potenciálu. Rychlost polarizace byla 1 mV/s. Na vzorcích byly uměle vytvořeny štěrbiny pomocí 2 O-kroužků (Obrázek 2). Měření bylo založeno na normě ASTM F 2129. (text)